咸宁市产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

目录

咸宁市水泥产品质量监督抽查实施细则(2025年版)	1

咸宁市人造板产品质量监督抽查实施细则（2025年版）	4

咸宁市热轧光圆钢筋产品质量监督抽查实施细则（2025年版）	12

咸宁市热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则（2025年版）	15

咸宁市冷轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则（2025年版）	19

咸宁市化肥产品质量监督抽查实施细则（2025年版）	22

咸宁市沐浴温泉水产品质量监督抽查实施细则（2025年版）	26

咸宁市建筑材料产品质量监督抽查实施细则（2025年版）	28

咸宁市商品煤产品质量监督抽查实施细则（2025年版）	30

咸宁市塑料编织袋产品质量监督抽查实施细则（2025年版）	32

咸宁市塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则（2025年版）	34

咸宁市一次性筷子产品质量监督抽查实施细则 （ 2025 年版）	37

咸宁市农用薄膜产品质量监督抽查实施细则（2025年版）	39

咸宁市建筑保温材料产品质量监督抽查实施细则( 2025 年版 )	42

咸宁市建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量监督抽查实施细则(2025年版)	44

咸宁市电线电缆产品质量监督抽查实施细则（2025 年版）	46

# 咸宁市水泥产品质量监督抽查实施细则

# (2025年版)

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

通用硅酸盐水泥：每批次抽取的样品数量不得少于 20kg，将样品均分为两份，每份至少 10kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。 其中一份为检验样品，另一份为备用样品。抽样基数满足抽样数量即可。

2  检验依据

表 1  通用硅酸盐水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氧化镁 |  |  |
| 3 | 烧失量 |  |  |
| 4 | 不溶物 |  |  |
| 5 | 氯离子 |  |  |
| 6 | 凝结时间 |  | GB/T 1346—2011 GB/T 1346—2024 |
| 7 | 安定性 |  | GB/T 1346—2011 GB/T 1346—2024 GB/T 750—1992 GB/T 750—2024 |
| 8 | 强度 |  | GB 175—2023 GB/T 17671—2021 GB/T 2419—2005 |
| 9 | 放射性 |  | GB 6566-2010 |
| 10 | 水溶性铬(Ⅵ) |  | GB 31893-2015 |

注：不同品种水泥的检验项目按照GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》相应产品的规定进行。

表 2  白色硅酸盐水泥

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度 | GB/T 2015-2017 | GB/T 2015-2017 GB/T 17671—2021 |
| 3 | 放射性 |  | GB 6566-2010 |
| 4 | 水溶性铬(Ⅵ) |  | GB 31893-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3  判定规则

3. 1 依据标准

GB 175-2023 通用硅酸盐水泥

GB/T 2015-2017  白色硅酸盐水泥

GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量

GB 31893-2015  水泥中水溶性铬 (Ⅵ) 的限量及测定方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 咸宁市人造板产品质量监督抽查实施细则

# （2025年版）

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量见表1和表2。

表1　地板类抽样数量                       单位为平方米

| 产品名称 | 初检样品数量 | 复验样品数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浸渍纸层压木质地板 | 2 | 2 | 2 |
| 浸渍纸层压实木复合地板 | 2 | 2 | 2 |

表2 其它类抽样数量               单位为500mm×500mm/张

| 产品名称 | 初检样品数量 | 复验样品数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细木工板 | 4 | 2 | 2 |
| 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 | 4 | 2 | 2 |
| 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 | 4 | 2 | 2 |
| 中密度纤维板 | 4 | 2 | 2 |
| 刨花板 | 4 | 2 | 2 |

说明：抽取的初检、复检样品由承检机构保存，备用样品宜整张或整箱封存于受检企业。除地板外的其它类产品按相应产品标准在样板中制取试件。

2 检验要求

表1浸渍胶膜纸饰面胶合板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657-2013 |
| 2 | 表面耐干热 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面耐冷热循环 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657-2013 |
| 6 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657-2013 |
| 7 | 耐光色牢度 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657-2013 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB/T 34722—2017 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 |

表2浸渍胶膜纸饰面细木工板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657-2013 |
| 2 | 表面耐干热 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657-2013 |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面耐冷热循环 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657-2013 |
| 6 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657-2013 |
| 7 | 耐光色牢度 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657-2013 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB/T 34722—2017 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 |

表3浸渍胶膜纸饰面刨花板和纤维板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 24h吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 7 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 8 | 表面耐龟裂 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 9 | 耐光色牢度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 10 | 甲醛释放量 | GB/T 15102—2017 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 |

表4细木工板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657-2013 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657-2013 |
| 4 | 浸渍剥离 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 5849—2016 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 |
| 备注：当表板厚度≥0.55mm时，表面胶合强度不作要求 |  |  |  |

表5渍纸层压木质地板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 内结合强度 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 表面耐污染 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 7 | 表面耐划痕 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 8 | 表面耐龟裂 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 9 | 耐光色牢度 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 10 | 甲醛释放量 | GB/T 18102—2020 GB/T 39600—2021 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 GB/T 39600—2021 |

表6中密度纤维板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718—2021 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 11718—2021 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657-2013 |
| 3 | 内胶合强度 | GB/T 11718—2021 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 11718—2021 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 11718—2021 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 |
| 备注：表面结合强度不适用于普通型中密度纤维板 |  |  |  |

表7刨花板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2h吸水厚度膨胀率 | GB/T 4897—2015 | GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 4897—2015 | GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 内胶合强度 | GB/T 4897—2015 | GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 4897—2015 | GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 4897—2015 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 |
| 备注：2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度不适用于干燥状态下使用的普通型刨花板 |  |  |  |

表8浸渍纸层压实木复合地板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 24507-2020 | GB/T 24507-2020 GB/T 17657-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 24507-2020 | GB/T 24507-2020 GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐磨性能 | GB/T 24507-2020 | GB/T 24507-2020 GB/T 17657-2013 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB/T 24507-2020 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3判定规则

3.1依据标准

GB/T 34722-2017    浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB/T 5849-2016     细木工板

GB/T 18102-2020    浸渍纸层压木质地板

GB/T 11718-2021    中密度纤维板

GB/T 4897-2015     刨花板

GB/T 15102-2017    浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

GB/T 24507-2020    浸渍纸层压实木复合地板

GB 18580-2017      室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 39600-2021    人造板及其制品甲醛释放量分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 咸宁市热轧光圆钢筋产品质量监督抽查实施细则

# （2025年版）

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品10支，其中5 支样品作为检验样品，5支样品为备用样品。

2  检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度 | GB 1499.1-2024 | GB 1499.1-2024 GB/T 28900-2022 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |
|  |  | 最大力总延伸率 |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB 1499.1-2024 | GB 1499.1-2024 GB/T 28900-2022 |
| 3 | 化学成分 | C | GB 1499.1-2024 | GB/T 4336-2016 |
|  |  | Si |  |  |
|  |  | Mn |  |  |
|  |  | P |  |  |
|  |  | S |  |  |
| 4 | 尺寸 | 不圆度 | GB 1499.1-2024 | GB 1499.1-2024 |
|  |  | 每米弯曲度 |  |  |
| 5 | 重量偏差 |  | GB 1499.1-2024 | GB 1499.1-2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则

3  判定规则

3.1 依据标准

GB 1499.1-2024 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 咸宁市热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则

# （2025年版）

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对直条热轧带肋钢筋取样时，在同一批次(同一牌号、同一规格)的产品中抽取1捆，在该捆中抽取 5 根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm(d≥28mm 的钢筋取样长度为 3400mm) ，逐根顺序编号为1~5，再把每根钢筋分成 2 支长度为 1200mm 的样品 (d≥28mm 的每根钢筋分成 2 支长度为1700mm 的样品)，2支样品逐支编号标记，并一一对应 (如1-a ，1-b)，每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b 的5支样品为备用样品。

对盘卷热轧带肋钢筋取样时，在同一批次(同一牌号、同一规格)的产品中抽取 5 盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少 2000mm 处，随机截取 1 根长度为 2400mm 的钢筋，逐根顺序编号为1~5，再把每根钢筋分成 2 支长度为 1200mm 的样品，2 支样品逐支编号标记，并一一对应 (如 1-a， 1-b)，每支样品要保证有完整的表面标志。标记 a 的 5 支样品为检验样品，标记b 的5支样品为备用样品。

2  检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度 | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 GB/T 28900-2022 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |
|  |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比 |  |  |
|  |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比 |  |  |
|  |  | 最大力总延伸率 |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 GB/T 28900-2022 |
|  |  | 反向弯曲 |  |  |
| 3 | 化学成分 | C | GB 1499.2-2024 | GB/T 4336-2016 |
|  |  | Si |  |  |
|  |  | Mn |  |  |
|  |  | P |  |  |
|  |  | S |  |  |
|  |  | Ceq |  |  |
| 4 | 尺寸外形 | 横肋高 | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 |
|  |  | 肋间距 |  |  |
|  |  | 横肋末端间隙 |  |  |
|  |  | 每米弯曲度 |  |  |
| 5 | 重量偏差 |  | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 |
| 6 | 金相组织 |  | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 GB/T 13298-2015 |
| 7 | 表面标志 |  | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3.1 依据标准

GB 1499.2-2024 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 咸宁市冷轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则

# （2025年版）

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对直条冷轧带肋钢筋取样时，在同一批次的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取 5 根钢筋，每根钢筋截取的长度为2000mm ，逐根顺序编号为1~5，再把每根钢筋分成 2 支长度为 1000mm 的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应 (如1-a ，1-b)，每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b 的5支样品为备用样品。

对盘卷冷轧带肋钢筋取样时，随机抽取同一批次产品的5 盘产品，在每盘钢筋随机截取 1 根长度为 2000mm 的钢筋，逐根顺序编号为1~5，再把每根钢筋分成 2 支长度为 1000mm 的样品，2 支样品逐支编号标记，并一一对应 (如 1-a， 1-b)，每支样品要保证有完整的表面标志。标记 a 的 5 支样品为检验样品，标记b 的5支样品为备用样品。

2  检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 规定塑性延伸强度 | GB 13788-2024 | GB 13788-2024 GB/T 28900-2022 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |
|  |  | 强屈比 |  |  |
|  |  | 最大力总延伸率 |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB 13788-2024 | GB 13788-2024 GB/T 28900-2022 |
| 3 | 尺寸 | 横肋中点高 | GB 13788-2024 | GB 13788-2024 |
|  |  | 横肋间距 |  |  |
| 4 | 重量偏差 |  | GB 13788-2024 | GB 13788-2024 |
| 5 | 表面标志 |  | GB 13788-2024 | GB 13788-2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则

3  判定规则

3.1 依据标准

GB 13788-2024 冷轧带肋钢筋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 咸宁市化肥产品质量监督抽查实施细则

# （2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至 1000g 左右，分装在2个塑料瓶中，每瓶500g左右。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品,或者按所抽产品标准执行抽样。

2 检验要求

表1 复合肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮含量 | GB/T 15063—2020 | GB/T 8572-2008、 GB/T 22923-2008 |
| 2 | 有效磷含量 | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063-2020、 GB/T 8573-2017 |
| 3 | 钾含量 | GB/T 15063—2020 | GB/T 8574-2010、GB/T 8574-2024 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063—2020 |
| 5 | 氯离子 | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063-2020附录B、GB/T 24890-2010 |
| 6 | 粒度(1.00m~4.75mm 或 3.35m~5.60mm) | GB/T 15063—2020 | GB/T 24891-2010 |
| 7 | 总砷 | GB 38400—2019 | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总镉 | GB 38400—2019 | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总铅 | GB 38400—2019 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铬 | GB 38400—2019 | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 总汞 | GB 38400—2019 | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 缩二脲 | GB 38400—2019 | GB/T 22924-2008、GB/T 22924-2024 |
| 13 | 包装标识（产品名称、总养 分、规格、净含量、生产许可证编号、生产者或经销者名称地址、生产日期或批号、含氯标识、警示语） | GB/T 15063—2020 GB 18382—2021 | GB/T 15063-2020 GB 18382-2021 |

表2 尿素检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮的质量分数 | GB/T 2440—2017 | GB/T 2441.1-2008 |
| 2 | 缩二脲的质量分数 | GB/T 2440—2017 | GB/T 2441.2-2010 |
| 3 | 粒度 | GB/T 2440—2017 | GB/T 2441.7-2010 |
| 4 | 包装标识（生产企业名称、地址、产品名称、净含量、等级、粒径范围、标准号、警示语） | GB/T 2440—2017 | GB/T 2440-2017 GB 18382-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 8170-2008   数值修约规则与极限数值的表示和判定法

GB/T 15063-2020   复合肥料

GB/T 2440-2017    尿素

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 咸宁市沐浴温泉水产品质量监督抽查实施细则

# （2025年版）

1抽样方法

依据GB/T 11615-2010规定进行采样，并对源头水、池中水测量温度。

检验样品数量：源头水、池中水各取2L，用硬质细口磨口玻璃瓶盛装。备样数量：源头水、池中水各取2L，用硬质细口磨口玻璃瓶盛装。

2 检验要求

表 1 沐浴温泉水检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | DB42/T 646-2010 | DB42/T 646-2010 |
| 2 | 矿化度 | DB42/T 646-2010 | SL 79-1994 |
| 3 | 偏硅酸 | DB42/T 646-2010 | GB/T 8538-2008 |
| 4 | 硫酸根 | DB42/T 646-2010 | GB/T 8538-2008 |
| 5 | 氟（以F计） | DB42/T 646-2010 | GB/T 8538-2008 |
| 6 | 锶（以Sr计） | DB42/T 646-2010 | GB/T 8538-2008 |
| 7 | 漂浮物质（浴池） | DB42/T 646-2010 | DB42/T 646-2010 |
| 8 | 尿素 | DB42/T 646-2010 | GB/T 18204.29-2000 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1判定依据

GB/T 8170-2008   数值修约规则与极限数值的表示和判定法

DB42/T 646-2010 《咸宁沐浴温泉水质标准》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，温度、矿化度、偏硅酸、硫酸根、氟（以F计）、锶（以Sr计）中有五项及以上符合要求，并漂浮物质（浴池）、尿素都合格，判定为被抽查产品合格；温度、矿化度、偏硅酸、硫酸根、氟（以F计）、锶（以Sr计）中有两项及以上不符合要求，或漂浮物质（浴池）不合格，或尿素不合格，判定为被抽查产品不合格。

# 咸宁市建筑材料产品质量监督抽查实施细则

# （2025年版）

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。蒸压加气混凝土砌块22块（15块为检验样，7块为备用样）抽样基数满足抽样数量即可。

2  检验依据

表1 蒸压加气混凝土砌块产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | GB/T 11968—2020 | GB/T 11969-2020 |
| 2 | 平均干密度 | GB/T 11968—2020 | GB/T 11969-2020 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 11968—2020 | GB/T 10294—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容) 或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3.1 依据标准

GB/T 11968-2020         蒸压加气混凝土砌块

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 咸宁市商品煤产品质量监督抽查实施细则

# （2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

采用 GB 475-2008《商品煤样人工采取方法》标准方法在商品煤销售、使用企业煤堆进行采样。

2 检验要求

表1 商品煤检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全硫 | GB 34170-2017 | GB/T 214-2007 |
| 2 | 磷 | GB 34170-2017 | GB/T 216-2003 |
| 3 | 氯 | GB 34170-2017 | GB/T 3558-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 34170-2017 商品煤质量 民用型煤

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 咸宁市塑料编织袋产品质量监督抽查

# 实施细则

# （2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品60条，其中30条作为检验样品，30条作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷( 经向 ) | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 2 | 拉伸负荷( 纬向 ) | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 3 | 拉伸负荷( 缝底向/粘合向/阀口向 ) | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 4 | 耐热性能 | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 5 | 跌落性能 | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 6 | 感 官 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属 ( 以 Pb 计 ) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 脱色试验( 限添加着色剂产品 ) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |
| 备注：仅食品接触用塑料编织袋做感官、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验指标。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3. 1 依据标准

GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术要求

GB 4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 咸宁市塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则

# （2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次抽取的样品数量为 80 个，50 个用于检样，30 个用于备样。

2 检验要求

表1 塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保要求 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 提吊试验 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 4 | 漏水性 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 5 | 封合强度 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 6 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |

表2 生物降解塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跌落试验 | GB/T 38082—2019 | GB/T 38082—2019 |
| 2 | 漏水性 | GB/T 38082—2019 | GB/T 38082—2019 |
| 3 | 封合强度 | GB/T 38082—2019 | GB/T 38082—2019 |
| 4 | 落镖冲击 | GB/T 38082—2019 | GB/T 38082—2019 |
| 5 | 总迁移量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 7 | 重金属（以 Pb 计） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 8 | 脱色试验 （限添加着色剂产品） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.7—2023 |
| 注：序号 5-8 仅适用于食品直接接触用塑料购物袋。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 21661-2020   塑料购物袋

GB/T 38082—2019 生物降解塑料购物袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 咸宁市一次性筷子产品质量监督抽查实施细则 （ 2025 年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在生产者、销售者的待销产品中抽取。产品按批抽样，同条件生产的同一类型、规格、批号的产品组成一批。产品保质期须能 满足抽样、检验工作的时间需要。 随机从货物的不同部位抽取不低于100双样品，分别将以上样品平均分为两组，一组作为检验样品，一组作为备用样品存放检验机构。

2 检验依据

表 1 一次性竹筷检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噻苯咪唑 | GB/T 19790.2-2005 | GB/T 19790.2-2005 |
| 2 | 联苯 | GB/T 19790.2-2005 | GB/T 19790.2-2005 |
| 3 | 二氧化硫浸出量 | GB/T 19790.2-2005 | GB/T 5009.34-2003 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

- 3.1 依据标准

- GB/T 19790.2-2005 一次性筷子 第2部分：竹筷

- 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 3.2判定原则

- 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

- 若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 咸宁市农用薄膜产品质量监督抽查实施细则 （2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数 表等方法产生。在随机抽取的膜卷上去掉外层 10 米后裁取相应数量的样品，具体数量要求如下表：

- 表1 抽样数量

| 样品名称 | 检验样品数量 | 备用样品数量 | 样品总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农业用聚乙烯吹塑 棚膜 | 8 米 （面积不少于8m2） | 4 米 （面积不少于4m2） | 12 米 （面积不少于12m2） |
| 聚乙烯吹塑农用地 面覆盖薄膜 | 8 米 （面积不少于8m2） | 4 米 （面积不少于4m2） | 12 米 （面积不少于12m2） |
| 注： 1.样品抽取后不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。 2.农业用聚乙烯吹塑棚膜抽取2021年7月1日（含）后生产的产品。 3.聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜抽取样品的公称厚度范围为 0.010mm-0.030mm。 |  |  |  |

2 检验依据

- 表2 农业用聚乙烯吹塑棚膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 （纵、横向） | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455-2019 GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变 （纵、横向） | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455-2019 GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂强度 （纵、横向） | GB/T 4455-2019 | QB/T 1130-1991 |

- 表 3 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB 13735—2017 | GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB 13735—2017 | GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | GB 13735—2017 | GB 13735—2017 QB/T 1130-1991 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。  2 判定规则

2.1 依据标准

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

2.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项 以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质 量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标 准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检 产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标 准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 咸宁市建筑保温材料产品质量监督抽查实施

# 细则

# ( 2025 年版 )

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取的样品数量不得少于 8 ㎡，将样品均分为两份，每份至少 4㎡，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。（燃烧性能 A1级、燃烧性能 B2（E）级）每批次抽取的样品数量不得少于 20 ㎡，将样品均分为两份，每份至少 10 ㎡，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。（燃烧性能 A2 级、燃烧性能 B1级、燃烧性能 B2（D）级）抽样基数满足抽样数量即可。

2  检验依据

表 1 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热性能 | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 GB/T 10801.2-2018 |
| 2 | 压缩强度 |  | GB/T 8813-2020 GB/T 10801.2-2018 |
| 3 | 尺寸稳定性 |  | GB/T 8811-2008 GB/T 10801.2-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3  判定规则

3. 1 依据标准

GB/T 10801.2-2018绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 咸宁市建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量监督抽查实施细则

# (2025年版)

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。 管材：每根管材原始长度为4米/根时，每批次产品抽取样品8根（4米/根），每根管材截成4 段（1米/段），每根中的2段作为检验样品，另2段作为备用样品。每根管材原始长度非4米/根时，保证抽样数量为32米，截成32段（1米/段），其中16段作为检验样品，16段作为备用样品，且

保证在同一管材上截取偶数段，一半为检验样品，另一半为备用样品。

2  检验依据

表 1  硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8802-2001 |
| 2 | 落锤冲击试验 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 GB/T 14152-2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3  判定规则

- 1 依据标准

### GB/T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# 咸宁市电线电缆产品质量监督抽查实施细则

# （2025 年版）

1   抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆：每批次产品抽取样品50 米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

2  检验依据

表 1 额定电压 450/750V  及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 5023.2—2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 | 导体电阻 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 5023.2—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3.1  依据标准

GB/T 5023.3—2008  额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆

GB/T  5023.5—2008  额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第 5 部分：软电缆 （软线）

JB/T  8734.2—2016  额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第 2 部 分：固定布线用电缆电线

JB/T  8734.3—2016  额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第 3 部分：连接用软电线和软电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。