咸宁市人造板产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量见表1和表2。

表1　地板类抽样数量                       单位为平方米

| 产品名称 | 初检样品数量 | 复验样品数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浸渍纸层压木质地板 | 2 | 2 | 2 |
| 浸渍纸层压实木复合地板 | 2 | 2 | 2 |

表2 其它类抽样数量               单位为500mm×500mm/张

| 产品名称 | 初检样品数量 | 复验样品数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细木工板 | 4 | 2 | 4 |
| 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 | 4 | 2 | 4 |
| 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 | 4 | 2 | 4 |
| 中密度纤维板 | 4 | 2 | 4 |
| 刨花板 | 4 | 2 | 4 |

说明：抽取的初检、复检样品由承检机构保存，备用样品宜整张或整箱封存于受检企业。除地板外的其它类产品按相应产品标准在样板中制取试件。

2 检验要求

表3浸渍胶膜纸饰面胶合板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657-2022 |
| 2 | 表面耐干热 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657-2022 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657-2022 |
| 4 | 表面耐冷热循环 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657-2022 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657-2022 |
| 6 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657-2022 |
| 7 | 耐光色牢度 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657-2022 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB/T 34722—2025 GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 |

表4浸渍胶膜纸饰面细木工板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657-2022 |
| 2 | 表面耐干热 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657-2022 |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657-2022 |
| 4 | 表面耐冷热循环 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657-2022 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657-2022 |
| 6 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657-2022 |
| 7 | 耐光色牢度 | GB/T 34722—2025 | GB/T 34722—2025 GB/T 17657-2022 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB/T 34722—2025 GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 |

表5浸渍胶膜纸饰面纤维板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 24h吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 7 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 8 | 表面耐龟裂 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 9 | 耐光色牢度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 10 | 甲醛释放限量 | GB/T 15102—2017 GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 |

表6浸渍胶膜纸饰面刨花板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 2h吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 7 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 8 | 表面耐龟裂 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 9 | 耐光色牢度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 10 | 甲醛释放限量 | GB/T 15102—2017 GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 |

表7细木工板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657-2013 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657-2013 |
| 4 | 浸渍剥离 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 5849—2016 GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 |
| 备注：当表板厚度≥0.55mm时，表面胶合强度不作要求 |  |  |  |

表8浸渍纸层压木质地板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 内结合强度 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 表面耐污染 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 7 | 表面耐划痕 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 8 | 表面耐龟裂 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 9 | 耐光色牢度 | GB/T 18102—2020 | GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013 |
| 10 | 甲醛释放量 | GB/T 18102—2020 GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB/T 17657-2013 |

表9中密度纤维板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718—2021 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 11718—2021 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657-2013 |
| 3 | 内胶合强度 | GB/T 11718—2021 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 11718—2021 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放限量 | GB/T 11718—2021 GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 |
| 备注：表面结合强度不适用于普通型中密度纤维板 |  |  |  |

表10刨花板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2h吸水厚度膨胀率 | GB/T 4897—2015 | GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 4897—2015 | GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 内胶合强度 | GB/T 4897—2015 | GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 4897—2015 | GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 4897—2015 GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 |
| 备注：2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度不适用于干燥状态下使用的普通型刨花板 |  |  |  |

表11浸渍纸层压实木复合地板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 24507-2020 | GB/T 24507-2020 GB/T 17657-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 24507-2020 | GB/T 24507-2020 GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐磨性能 | GB/T 24507-2020 | GB/T 24507-2020 GB/T 17657-2013 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB/T 24507-2020 GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB/T 17657-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3判定规则

3.1依据标准

GB 18580-2017    室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18580-2025    室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 34722-2025    浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB/T 5849-2016     细木工板

GB/T 18102-2020    浸渍纸层压木质地板

GB/T 11718-2021    中密度纤维板

GB/T 4897-2015     刨花板

GB/T 15102-2017    浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

GB/T 24507-2020    浸渍纸层压实木复合地板

GB/T 39600-2021    人造板及其制品甲醛释放量分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。