咸宁市建筑保温材料产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取的样品数量不得少于8㎡，将样品均分为两份，每份至少4㎡，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

抽样基数满足抽样数量即可。

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)应抽取自产品生产之日起在自然条件下放置28d后的产品，绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)应抽取自生产之日起在自然条件下放置90d后的产品。

2 检验依据

表1建筑用岩棉绝热制品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 19686-2015 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 2 | 质量吸湿率 |  | GB/T 5480-2017 |
| 3 | 放射性核素 |  | GB 6566—2010 |

表2建筑外墙外保温用岩棉制品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数 | GB/T 25975-2018 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 2 | 质量吸湿率 |  | GB/T 5480-2017 |
| 3 | 放射性核素限量 | GB 6566—2010 | GB 6566—2010 |

表3绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)(执行标准GB/T 10801.1-2021)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热性能 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 GB/T 10801.1-2021 |
| 2 | 压缩强度 |  | GB/T 8813-2020 GB/T 10801.1-2021 |
| 3 | 尺寸稳定性 |  | GB/T 8811-2008 GB/T 10801.1-2021 |

表4绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) (执行标准GB/T 10801.1-2025)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热性能 | GB/T 10801.1-2025 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 GB/T 10801.1-2025 |
| 2 | 压缩强度 |  | GB/T 8813-2020 GB/T 10801.1-2025 |
| 3 | 尺寸稳定性 |  | GB/T 8811-2008 GB/T 10801.1-2025 |

表5绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) (执行标准GB/T 10801.2-2018)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热性能 | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 GB/T 10801.2-2018 |
| 2 | 压缩强度 |  | GB/T 8813-2020 GB/T 10801.2-2018 |
| 3 | 尺寸稳定性 |  | GB/T 8811-2008 GB/T 10801.2-2018 |

表6绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) (执行标准GB/T 10801.2-2025)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热性能 | GB/T 10801.2-2025 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 GB/T 10801.2-2025 |
| 2 | 压缩强度 |  | GB/T 8813-2020 GB/T 10801.2-2025 |
| 3 | 尺寸稳定性 |  | GB/T 8811-2008 GB/T 10801.2-2025 |

表7柔性泡沫橡塑绝热制品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数平均温度(25℃±2℃) | GB/T 17794-2021 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 GB/T 17794-2021 |
| 2 | 表观密度 |  | GB/T 6343-2009 GB/T 17794-2021 |
| 3 | 真空体积吸水率 |  | GB/T 17794-2021 |

表8硬泡聚氨酯板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | JG/T 420-2013 | GB/T 8813-2020 JG/T 420-2013 |
| 2 | 尺寸稳定性 |  | GB/T 8811-2008 JG/T 420-2013 |
| 3 | 弯曲变形 |  | GB/T 8812.1-2007 |

表9硬质酚醛泡沫绝热制品(PF)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10%变形下的压缩强度 | NY/T 758-2003 | GB/T 8813-2020 NY/T 758-2003 |
| 2 | 导热系数 |  | GB/T 10294-1998 GB/T 10295-1998 NY/T 758-2003 |
| 3 | 尺寸稳定性 |  | GB/T 8811-2008 NY/T 758-2003 |

表10泡沫玻璃绝热制品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数（平均温度25℃） | JC/T 647-2014 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 JC/T 647-2014 |
| 2 | 抗压强度 |  | JC/T 647-2014 |
| 3 | 抗折强度 |  | JC/T 647-2014 |

表11真空绝热板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心区域导热系数（平均温度25℃） | GB/T 37608-2019 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 GB/T 37608-2019 |
| 2 | 尺寸稳定性 |  | GB/T 37608-2019 |
| 3 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |

表12 纳米孔气凝胶复合绝热制品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 34336-2017 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 GB/T 34336-2017 |
| 2 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |

表13绝热用硅酸铝棉及其制品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 |  | GB/T 20313-2006 GB/T 16400-2023 |
| 2 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |

表14 膨胀珍珠岩装饰吸声板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体积密度 | JC/T 430-2012 | JC/T 430-2012 |
| 2 | 热阻值 |  | GB/T 10294-2008 JC/T 430-2012 |
| 3 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 19686-2015建筑用岩棉绝热制品

GB/T 25975-2018建筑外墙外保温用岩棉制品

GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量

GB/T 10801.2-2018绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T 10801.1-2021绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)

GB/T 10801.1-2025绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)

GB/T 17794-2021柔性泡沫橡塑绝热制品

JG/T 420-2013 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料

NY/T 758-2003 硬质酚醛泡沫绝热制品(PF)

JC/T 647-2014 泡沫玻璃绝热制品

GB/T 37608-2019真空绝热板

GB/T 34336-2017 纳米孔气凝胶复合绝热制品

GB/T 16400-2023 绝热用硅酸铝棉及其制品

JC/T 430-2012 膨胀珍珠岩装饰吸声板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

注：GB/T 10801.1-2025于2026年7月1日代替GB/T 10801.1-2021

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。