咸宁市建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量监督抽查实施细则

(2026年版)

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每根管材原始长度为4米/根时，每批次产品抽取样品4根（4米/根），每根管材截成4 段（1米/段），每根中的2段作为检验样品，另2段作为备用样品。每根管材原始长度非4米/根时，保证抽样数量为16米，截成16段（1米/段），其中8段作为检验样品，8段作为备用样品，且保证在同一管材上截取偶数段，一半为检验样品，另一半为备用样品。

2  检验依据

表 1  建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8802-2001 |
| 2 | 落锤冲击试验TIR | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 GB/T 14152-2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3  判定规则

- 1 依据标准

GB/T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。